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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
（件/条/套）
	检验样品数量
（件/条/套）
	备用样品数量
（件/条/套）

	1
	学生校服
	3
	2
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 学生校服
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	纤维含量
	GB/T 29862—2013
明示产品标准
	FZ/T 01057系列标准
GB/T 2910系列标准
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01026—2017
FZ/T 01112—2012
FZ/T 30003—2009
GB/T 38015—2019
GB/T 16988—2013等

	2
	甲醛含量
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
	GB/T 2912.1—2009

	3
	pH值
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
	GB/T 7573—2009

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	5
	耐水色牢度
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
明示产品标准
	GB/T 5713—2013

	6
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
明示产品标准
	GB/T 3922—2013

	7
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
明示产品标准
	GB/T 3922—2013

	8
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401—2010
GB 31701—2015
明示产品标准
	GB/T 3920—2008

	9
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701—2015
明示产品标准
	GB/T 3920—2008

	10
	附件锐利性
	GB 31701—2015
	GB/T 31702—2015

	11
	绳带要求
	GB 31701—2015
	GB 31701—2015 

	12
	残留金属针
	GB 31701—2015
	GB 31701—2015

	13
	耐皂洗色牢度
	明示产品标准
	GB/T 3921—2008

	14
	耐光色牢度
	明示产品标准
	GB/T 8427—2008
GB/T 8427—2019

	15
	耐光、汗复合色牢度a
	明示产品标准
	GB/T 14576—2009

	16
	接缝强力
	明示产品标准
	GB/T 13773.1—2008
GB/T 3923.1—2013
FZ/T 01031—2016

	17
	起球b
	明示产品标准
	GB/T 4802系列标准

	18
	絮用纤维原料要求C
	GB 18383-2007 4.1.4、4.1.5、4.1.6
GB 18383-2025 4.3.1、4.3.6第3项、4.3.2、4.3.3
	GB 18383-2007 5.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3
GB 18383-2025 5.1.1、5.1.6、5.1.8、5.2.1.2、附录A、GB/T24252-2019 5.2.8

	a：仅考核夏装；
b：仅考核学生校服的面料；
c: 仅考核带有絮用纤维填充物的冬装。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T 2660—2017《衬衫》 
GB/T 2662—2017《棉服装》
GB/T 22849—2014《针织T恤衫》
GB/T 22849—2024《针织T恤衫》
GB/T 22853—2019《针织运动服》
GB/T 22854—2009《针织学生服》
GB/T 23328—2009《机织学生服》
GB/T 29862—2013《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 31888—2015《中小学生校服》
FZ/T 73005—2012《低含毛混纺及仿毛针织品》 
FZ/T 73005—2021《低含毛混纺及仿毛针织品》 
FZ/T 73018—2012《毛针织品》 
FZ/T 73018—2021《毛针织品》 
FZ/T 73026—2014《针织裙、裙套》 
FZ/T 73034—2009《半精纺毛针织品》 
FZ/T 73034—2021《半精纺毛针织品》 
FZ/T 73061—2019《针织茄克衫》 
FZ/T 81004—2022《连衣裙、裙套》 
FZ/T 81007—2022《单、夹服装》 
FZ/T 81008—2021《茄克衫》
GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》
GB 18383-2025 《絮用纤维制品通用技术要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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