
本溪市定配眼镜产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

由实施抽样的机构提供定配参数列表，企业随机抽取定配参数列表中的序号，并按该序号所规定的定配参数现场制作定配眼镜，制作完成后，提取样品。
每批次产品抽取样品1副，检验样品同时作为备用样品。
2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	球镜顶焦度偏差
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45184—2024

	2
	柱镜顶焦度偏差
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45184—2024

	3
	柱镜轴位方向偏差
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45185—2024

	4
	中心点位置
	中心点水平距离偏差
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45185—2024

	5
	
	中心点单侧水平距离偏差
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45185—2024

	6
	
	中心点垂直互差
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45185—2024

	7
	光透射比
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45184—2024

	8
	装配质量
	GB/T 13511.1—2025
	GB/T 10810.1—2025

	9
	外观
	镜片材料和表面质量
	GB/T 13511.1—2025
	GB/T 10810.1—2025

	10
	
	镜架外观质量
	GB/T 13511.1—2025
	GB/T 14214—2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13511.1—2025 配装眼镜  第1部分：单焦和多焦定配眼镜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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