本溪市机动车发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）
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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品不少于8L，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。如产品独立包装＞20升或在成品罐抽样时，应按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》进行取样。

2 检验依据
表1  汽油机油（执行标准GB 11121-2006）、柴油机油（执行标准GB 11122-2006）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	低温动力黏度
	GB 11121-2006
GB 11122-2006
	GB/T 6538-2022

	2
	边界泵送温度
	
	GB/T 9171-1988

	3
	低温泵送黏度
	
	NB/SH/T 0562-2013

	4
	运动黏度（100℃）
	
	GB/T 265-1988

	5
	高温高剪切黏度(150℃，106s-1)
	
	SH/T 0618-1995或
NB/SH/T 0703-2020或
SH/T 0751-2005

	6
	黏度指数
	
	GB/T 1995-1998或
GB/T 2541-1981

	7
	倾点
	
	GB/T 3535-2006
GB/T 3535-2025

	8
	水分（体积分数）
	
	GB/T 260-2016

	9
	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）
	
	GB/T 12579-2002
SH/T 0722-2002

	10
	蒸发损失（质量分数）
	
	NB/SH/T 0059-2010

	11
	机械杂质（质量分数）
	
	GB/T 511-2010

	12
	闪点（开口）
	
	GB/T 3536-2008

	13
	磷（质量分数）
	
	GB/T 17476-2023或
SH/T 0631-1996或
SH/T 0749-2004或
SH/T 0296-1992



表2  汽油机油（执行标准GB 11121-2025）、柴油机油（执行标准GB 11122-2025）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	低温启动黏度
	GB 11121-2025
GB 11122-2025
	GB/T 6538-2022

	2
	边界泵送温度
	
	GB/T 9171-1988

	3
	低温泵送黏度（无屈服应力时）
	
	NB/SH/T 0562-2013

	4
	运动黏度（100℃）
	
	GB/T 265-1988或
GB/T 30515-2014

	5
	高温高剪切黏度(150℃，106s-1)
	
	SH/T 0618-1995或
NB/SH/T 0703-2020或
SH/T 0751-2005

	6
	黏度指数
	
	GB/T 1995-1998或
GB/T 2541-1981

	7
	倾点
	
	GB/T 3535-2025

	8
	水含量（体积分数）
	
	GB/T 260-2016

	9
	泡沫特性（泡沫倾向/泡沫稳定性）
	
	GB/T 12579-2002
SH/T 0722-2002

	10
	蒸发损失（质量分数）
	
	NB/SH/T 0059-2010

	11
	机械杂质（质量分数）
	
	GB/T 511-2010

	12
	闪点（开口）
	
	GB/T 3536-2008

	13
	磷含量（质量分数）
	
	NB/SH/T 0824-2010或
GB/T 17476-2023或
SH/T 0631-1996或
SH/T 0749-2004或
SH/T 0296-1992


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _Hlk32567754]GB 11121-2006    汽油机油
GB 11121-2025    汽油机油
GB 11122-2006    柴油机油
GB 11122-2025    柴油机油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
[bookmark: _Hlk33514746]经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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